项目榜单

| 榜单名称 | 锂电池用三明治隔热板的阻燃隔热涂料的研究及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域（先进石油化工新材料） |  |  |
| 启动时间 | 2023年9月 | 计划完成时间 | 2025年8月 |
| 榜单具体内容 | 研究内容 技术路线 图1 技术路线图 研究方案 - （1）环氧聚硅氧烷树脂的合成及固化行为的研究 - 以环氧硅烷单体和羟基硅油为原料，采用溶胶-凝胶法（sol-gel）合成环氧聚硅氧烷树脂，环氧硅烷水解和羟基硅油缩聚形成线型的带环氧基团的有机硅树脂，反应式如下： - 图2 环氧聚硅氧烷树脂的合成方程式 - 通过改变各组分的配比及固化条件，研究环氧聚硅氧烷树脂的耐温性、附着力和韧性，找到适合阻燃隔热涂料的耐温树脂。其中通过控制环氧硅烷含量使环氧聚硅氧烷树脂有高的附着强度，调节环氧硅烷单体与羟基硅油的配比改善环氧聚硅氧烷树脂的韧性，是合成阻燃隔热涂料的树脂的关键。采用的测试方法如下： - ①应用红外和核磁对合成的有机硅树脂进行结构表征； - ②树脂的基本性能测试 - 耐温性：用TGA分析； - 附着力：用百格刀测试； - 柔韧性：将涂层试样在不同直径的轴棒上弯曲,以弯曲后不引起涂膜破坏的小轴棒的直径来表示。弯曲的轴棒直径越小,则涂层的柔韧性越好。 - （2）合成焦磷酸哌嗪金属盐，与其他组份构成锂电池包的阻燃体系 ①由磷酸和无水哌嗪反应生成二磷酸哌嗪，然后真空脱水缩合制备焦磷酸哌嗪，将焦磷酸哌嗪与金属化合物络合制得焦磷酸哌嗪金属盐，反应式如下： 图3 焦磷酸哌嗪金属盐路线图 ②采用复配技术，将合成的焦磷酸哌嗪金属盐与其它组份复配制备阻燃剂。 - （3）SiO2气凝胶的表面改性 - SiO2气凝胶是一种具有三维纳米多孔网络结构的固体材料，由于其具有高比表面积、高孔隙率、低密度和低热导率的特点，应用本涂料的隔热体系。由于其表面能高,处于热力学非稳定状态,极易聚集成团,在有机介质中难于均匀分散,在与有机体之间结合力差,易造成界面缺陷,使涂料材料性能降低。因此,SiO2气凝胶的表面改性和分散是是关键。 - 实验方法：将SiO2气凝胶在搅拌下加入有机溶剂，通过偶联剂表面处理、分散剂分散，借助球磨，获得稳定的SiO2分散液。示意图如下： - 图4 SiO2分散液的制备过程 - 实验测试： - ①分散状态：激光粒度仪分析SiO2分散液中SiO2颗粒粒径分布，并用SEM观察SiO2颗粒分散状态； - ②稳定性观察：将SiO2分散液倒入刻度试管，进行静置沉降观察实验； - 稳定状态分析：Zeta电位分析仪测定SiO2分散液的Zeta电位，根据Zeta电位的大小判断SiO2分散液的稳定性。 - （4）锂电池组件阻燃隔热涂料的制备及电池组件的热失控实验 - 将环氧聚硅氧烷树脂、焦磷酸哌嗪阻燃剂和SiO2气凝胶等加入适当溶剂形成隔热阻燃涂料，采用平板涂布方式，在耐烧蚀材料上进行涂布，形成隔热阻燃层，然后与锂电池组装成电池组件，开展电池组件的热失控实验，在性能测试可靠的基础上建立锂电池组件阻燃隔热涂料示范。制备示意图： 图5 锂电池包阻燃隔热板及锂电池包阻燃隔热组件 ①涂料阻燃性能：通过极限氧指数（LOI）、垂直燃烧（UL-94）和锥形量热测试（CCT）研究材料的燃烧后性能。 ②涂料阻燃机理分析：通过热重-红外联用（TG-IR)、裂解-气相色谱-质谱联用等研究材料的热解行为；TG分析阻燃剂成炭性，红外光谱和XPS分析炭层化学组成，SEM分析炭层结构和质量，拉曼光谱分析炭层的石墨化程度。 ③涂料隔热性能测试：燃烧性能测试采用中心火焰温度为1300℃的丁烷喷灯进行，火焰垂直于阻燃隔热的表面，样本量为40×40×6mm3，火焰尖端与样品之间的距离固定在60mm。手机拍摄燃烧过程，红外温度计记录凝胶垫背面的温度。 图6 火焰喷射实验示意图 - ④锂电池组件热失控实验:四块方形电池之间通过隔热材料隔开并列放置。采用300 W加热板单面加热的方式触发热失控，判断热失控的条件为：1）电池出现剧烈产气或射流等热失控行为；2）电池表面任一测温点温度上升速率超过1℃/s，且持续3s以上。 - 通过加热棒触发电池发生热失控,研究阻燃隔热涂料对锂离子电池热失控的阻隔性，通过K型热电偶检测电池侧壁温度，对模组中电池前后表面温度、电池电压、热失控过程中的火焰喷射现象进行了监测。 - 主要性能指标 - 阻燃隔热性能：涂层厚度1mm，燃烧等级A级(GB8624-2012)； - 壳体经受1000℃火焰，30分钟，背面温度低于150℃；导热系数为0.04 W/mK。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 通过本项目的实施，解决锂电池在电动汽车、新能源、轨道交通等领域的“卡脖子”的关键技术，提高其安全性。 - 项目实施过程中围绕阻燃隔热涂料及阻燃隔热板材的制备及锂电池组件的热失控研究，开展知识产权保护和专利布局，预计申请发明专利不少于4项，授权实用新型专利不少于2项，形成涂装及板材生产线，完成2项新产品的研发和产业化。 阻燃隔热板材用于锂电池需求量大，单纯比亚迪公司每年需要使用大约10万吨的“BYD-1”型防火隔热涂料，预计其他公司的需求总量在50万吨。按每吨2万计算，潜在价值为100亿。 - 项目实施后三年内形成年200吨生产规模，客户开发不少于3家并签订正式的销售协议，实现累计新增销售收入2000万元，新增利税200万元。 |  |  |