项目榜单

| 榜单名称 | 高性能球形氧化铝粉体导热填料的研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域-先进无机非金属材料—先进陶瓷粉体及制品 （《重点新材料首批次应用示范指导目录》154和155） |  |  |
| 启动时间 | 2024.1.1 | 计划完成时间 | 2025.12.31 |
| 榜单具体内容 | ###### 由于高分子导热材料本身导热系数不高，复合搭配材料中的导热系数主要是由于导热填料份数控制，因此，导热氧化铝填料如何提供高导热性是影响导热填料性能的关键。而此关键核心性能可通过提升氧化铝填料粉体本身的导热率、不同粒径的导热粉填料搭配以增大填充量以及导热填料的表面改性三大关键核心技术实现。 ###### 提升氧化铝填料粉体本身的导热率的关键在于提升氧化铝填料中的α相含量及粉体的结晶性，同时保持氧化铝粉体的高纯度和低电导率。可能实现的技术方案是将工业氧化铝投入高温炉中于1250～1600℃温度条件下煅烧8～22h后冷却，再将其放入破碎机中研磨打散，能够制备得到α相含量较高的高导热球形氧化铝产品。其关键和难点在于避免杂质的混入，保持材料的电绝缘性。粉体的性能指标应达到Al2O3≥99.9 %，SiO2≤0.03 %，Fe2O3≤0.03 %，Na2O≤0.02 %，电导率＜50μs/cm。 采用粒径大小不同的粉体混合填充可以提高填充量，小颗粒填充大颗粒形成的空隙，大小颗粒紧密堆积，有利于形成更好的导热通路。通过沉淀法或溶胶-凝胶法能够制备得到粒径很小的亚微米甚至纳米氧化铝粉体，再利用喷雾干燥造粒，能够制备得到粒径从1μm到150μm的球形氧化铝，粒度分布可控，使得不同粒径的氧化铝之间相互接触并有效地填补了间隙空间，从而有效提升导热率，降低填充粘度。粉体的性能指标应达到球化率＞90%，产品粒径＞25μm（D50）。 由于氧化铝表面极性较强，与有机树脂基体界面间相容性很差。如何降低氧化铝粉体与高分子基体的界面相容性，也是氧化铝的填充应用的重要技术问题。建立氧化铝粉体填料的表面改性和界面微结构处理技术，提高其和高分子基体及其他无机复配填料之间的相容性、可加工性，以获得高导热、稳定的高分子复合材料。可能的技术路线（包括但不限于）：（1）寻找更为有效的表面处理剂及处理方式，如通过在氧化铝表面原位聚合改性，改善传统物理混合导致的改性不完全、不均一的问题。（2）改善干法处理的工艺，使表面处理剂能均匀分散于粉体，同时避免处理过程中产生的粉体二次团聚。 完成榜单的主要设施设备：高温炉、喷雾干燥设备、激光粒度测试仪、粒度粒形仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、离心机测试仪、接触角测量仪、X射线衍射仪、高速混合机、导热测试仪。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 球形氧化铝导热填料可广泛应用于导热界面材料，终端应用于各种电子通讯设备、新能源汽车电池组件、电源充电器元器件、LED灯、户外电源、变压器等的散热。另外，导热铝基覆铜板、导热塑封料、导热工程塑料、散热材料、电子导热领域、锂电池行业、耐火材料行业等。 根据BCC Research发布的报告，全球热管理市场规模2021年达到147亿美元。目前市场主要增长点集中在5G领域先进通讯、新能源电动车电池电机电控系统热管理需求和高性能计算散热需求。以新能源汽车行业为例，单辆新能源汽车大约需要使用不低于25kg的粘胶剂，其中需要不少于10kg的球形氧化铝，按照新能源汽车年销量2000万辆计算，仅动力电池用球形氧化铝导热填料有望达到50亿以上的市场空间。 本项目实施后，预计建成年产1000吨高性能氧化铝粉体导热填料的生产线2条，本项目正式投产后，预计可实现年新增产值12000万元，年新增利税2520万元，年上缴税金700万元。在项目达到正式的运转状态时，可至少创造出50-80个技术型人才岗位，培养出一批适应现代化智能制造的技术型生产及操作人才，为地区的制造业智能化培养更多的高新技术型人才。 |  |  |