项目榜单

| 榜单名称 | 血液透析膜用聚醚砜原材料的工业化生产技术攻关 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域-前沿新材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年12月 | 计划完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 1 技术方案 榜单技术方案包含聚醚砜配方设计、树脂合成、纯化工序和造粒改性工序。首先配方设计，然后以N-甲基吡咯烷酮（NMP）为溶剂、高沸点的芳香烃为分水剂经过成盐和预聚合阶段，再进一步进行聚合反应，然后聚合粘液经过水相粉碎、纯化、干燥等流程，最后改性造粒、包装。 项目通过对生产工艺及配方进行优化，可以生产出性能优异聚醚砜，可广泛的应用于膜领域特别血液透析膜领域。技术工艺包含聚醚砜生产工艺和配方优化、树脂合成、后处理工序、树脂造粒生产等工段。 2 产业化技术性能指标 本项目计划生产的主要产品为聚醚砜纯树脂产品及其改性产品，其主要关键性能指标如下。 关键性能指标; 测试方法; 单位; 聚醚砜指标. 分子量 Mw×103(GPC in DMF); -; g/mol; 75-85. Mw/Mn(GPC in DMF); -; -; ＜3. 低分子齐聚合物; -; %; ＜1. 一般性能指标; 测试方法; 单位; 指标. 密度; ISO1183; g/cm3; 1.37. 饱和吸水率@23℃/50%相对湿度; ISO62; %; 0.8. 3 主要设备设施 为保证本项目产品的顺利实施，依据项目产品工艺流程及设备运行的公用工程和原材料、产品管控的检测，配备必须的生产、检测设备。 主要设备设置及配套设备如下： 投资内容; 规格型号/说明; 单位; 设备投入（台/套/个）; 总投资. （万元，不含税）. 聚合产线; 溶料釜; 40m³; 台; 1; 70.8. 聚合釜; 40m³; 台; 1; 101.77. 在线粘度计; /; 台; 1; 15.93. 冷凝器; 50m²; 台; 3; 14.6. 粉碎机; 台; 2; 21.24. 常压纯化釜; 50m³; 台; 3; 292.04. 中压纯化釜; 50m³; 台; 2; 203.54. 离心机; 台; 2; 61.95. 脱水塔; DN800; 套; 1; 221.24. 溶剂储罐; 100m³; 台; 1; 17.7. DCS控制系统; 套; 1; 88.5. 造粒产线; 单螺杆挤出机; 150型; 套; 1; 265.486. 120型; 套; 1; 221.238. 65型; 套; 1; 132.743. 双螺杆挤出机; 52D; 套; 1; 353.982. 65D; 套; 1; 442.47667. 反渗透加混床超纯水设备系统; 5T/H; 套; 1; 13.27. 圆型水喷射真空机组; 台; 3; 29.2. 空压机、冷却水塔; 台; 4; 28.32. 冷却水循环泵; 台; 2; 7.08. 自动包装机; 台; 2; 64. 自动上料机混料机; 台; 2; 80. 检测设备; 傅立叶红外测试仪; 台; 1; 26.55. TGA热重分析仪; 台; 1; 26.55. 液相色谱分析仪; 台; 1; 106.19. 凝胶色谱分析仪; 台; 1; 35.4. 冲击测试仪; 台; 2; 17.7. 万能机械测试仪; 台; 4; 212.39. 燃烧测试仪; 台; 1; 88.5. 熔指测试仪; 台; 4; 35.4. 色差测试仪; 台; 1; 8.85. 热变形温度测试仪; 台; 1; 13.27. 合计; 3317.9057. 4 关键核心技术、产业化关键环节 1、利用分子设计原理，优化配方及工艺，制备出分子量可控（8万左右）、低齐聚物含量、医疗用聚醚砜树脂。 2、通过优化工艺，采用高压条件下聚合，在缩短反应时间的同时提高产能；不需要加入分水剂，节约了成本和减少后处理及回收工艺的能耗。 3、含溶剂的聚醚砜树脂经粉碎后的后处理工艺，通过对纯化设备特殊设计，实现一次性进料反复热水处理，得到低杂质含量的高纯度聚醚砜树脂。 4、通过设备工程的升级改造，建设符合下游企业的GMP产线标准要求的聚醚砜树脂生产线。利用先进的生产设备设计，节省成本、提高产能和优化产品质量，产品收率也得到了提高。 |
| 榜单效益目标 | 1、 生物医用材料在医疗器械领域的规模应用 榜单将完成将建成年产1000吨医用级分子量可控聚醚砜生产线，输送至下游企业进行国产医用级聚醚砜原材料的生产验证，原材料取得合格的检测报告、生物学评价报告和用户使用报告。 2、 经济效益 医用级聚醚砜原材料投产后具体可产生的经济效益如下： 生产示范线产能为1000吨/年，聚醚砜原材料出厂价格为15万元/吨。 年经济效益=1000吨*15万元=15000万元 3、 社会效益 通过本项目实施，开发出并成功产业化了国内医用级分子量可控聚醚砜原材料，并验证该材料可用于血液透析器制备，产品性能基本合格，填补我国血液透析膜级聚醚砜材料的工业化生产技术空白，提供高性能的血液透析膜级聚醚砜塑料及其工业化生产技术，突破国外的“卡脖子”技术封锁。随着国际形势的复杂化，中美贸易摩擦逐步升级，高端材料的进口替代具有重要的战略意义和社会价值。 |  |  |